Spis treści tomu I

PRZEDMOWA............................................................................................ 15

1. STANY SKUPIENIA. WIĄZANIA ORAZ PODSTAWOWE

WŁAŚCIWOŚCI...................................................................................... 19

1.1. STAN STAŁY........................................................................................ 20

1.1.1. Kryształy jonowe............................................................................... 21

1.1.2. Kryształy o wiązaniach kowalencyjnych (atomowych) .................... 27

1.1.3. Wiązanie w kryształach metali.......................................................... 29

1.1.4. Wiązanie w kryształach cząsteczkowych (molekularnych) .............. 34

1.1.5. Kryształy o wiązaniach wodorowych (mostki wodorowe) ............... 37

1.1.6. Stan amorficzny (bezpostaciowy)...................................................... 40

1.1.7. Ciekłe kryształy ................................................................................. 42

1.1.8. Przewodnictwo cieplne i rozszerzalność termiczna .......................... 44

1.1.9. Defekty punktowe i krystalograficzne............................................... 48

1.1.10. Defekty elektronowe w ciałach stałych ........................................... 53

1.1.10.1. Elektrony swobodne w metalach .............................................. 54

1.1.10.2. Defekty elektronowe w kryształach półprzewodnikowych ...... 56

1.1.10.3. Struktura pasmowa w kryształach o wiązaniu kowalencyjnym 59

1.1.10.4. Defekty elektronowe w związkach organicznych ..................... 63

1.1.10.5. Podział materiałów ze względu na przewodnictwo elektryczne ... 68

1.1.11. Dyfuzja, samodyfuzja...................................................................... 69

1.2. STAN CIEKŁY...................................................................................... 73

1.2.1. Energia oddziaływań w stanie ciekłym ............................................. 73

1.2.2. Ruch cząsteczek i dyfuzja.................................................................. 75

1.2.3. Lepkość cieczy................................................................................... 78

1.2.4. Stężenie cząsteczek w fazie skondensowanej a ich liczba ................ 81

1.3. STAN GAZOWY................................................................................... 83

1.3.1. Atomy i cząsteczki w stanie gazowym.............................................. 83

1.3.2. Gaz doskonały ................................................................................... 85

1.3.3. Ciśnienie, ciśnienie cząstkowe i ułamki molowe w gazie................. 86

1.3.4. Szybkość ruchu cząsteczek................................................................ 89

1.3.5. Rozkład szybkości cząsteczek............................................................ 90

1.3.6. Średnia droga swobodna i średnia liczba zderzeń cząsteczek............ 93

1.3.7. Dyfuzja w gazach i ich lepkość.......................................................... 96

1.3.8. Gaz rzeczywisty.................................................................................. 98

1.4. WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE,

OPTYCZNE I MAGNETYCZNE ………………………………. 100

1.4.1. Właściwości elektryczne cząsteczek.............................................. 100

1.4.1.1. Moment dipolowy i polaryzacja elektryczna cząsteczek............. 100

1.4.1.2. Polaryzacja elektryczna ............................................................... 105

1.4.1.3. Refrakcja molowa......................................................................... 113

1.4.1.4. Refrakcja molowa jonów a wiązania spolaryzowane .................. 119

1.4.1.5. Oddziaływania międzycząsteczkowe........................................... 119

1.4.2. Optyczne właściwości cząsteczek...................................................... 123

1.4.2.1. Właściwości promieniowania elektromagnetycznego.................. 123

1.4.2.2. Światło spolaryzowane – skręcanie płaszczyzny polaryzacji....... 130

1.4.2.3. Absorpcja promieniowania........................................................... 141

1.4.2.4. Prawo absorpcji Lamberta-Berra ................................................. 146

1.4.2.5. Rozpraszanie światła.................................................................... 149

1.4.2.6. Promieniowanie rentgenowskie i dyfrakcja................................. 152

1.4.3. Własności magnetyczne materii......................................................... 157

1.4.3.1. Moment magnetyczny.................................................................. 157

1.4.3.2. Diamagnetyki................................................................................ 161

1.4.3.3. Paramagnetyzm............................................................................ 163

1.4.3.4. Magnetyki..................................................................................... 167

1.4.3.5. Pomiar podatności magnetycznej................................................. 175

1.4.4. Ważniejsze wzory i definicje.............................................................. 177

1.4.5. Pytania do rozdziału 1........................................................................ 186

2. PODSTAWY TERMODYNAMIKI CHEMICZNEJ.......................... 188

2.1. POJĘCIA PODSTAWOWE................................................................ 188

2.1.1. Stany makro i mikro........................................................................... 189

2.1.2. Układy termodynamiczne................................................................... 189

2.1.3. Energia wewnętrzna .......................................................................... 192

2.1.3.1. Energia kinetyczna atomów i cząsteczek w materii..................... 192

2.1.3.2. Energia potencjalna a wiązania w materii.................................... 195

2.2. PIERWSZA ZASADA TERMODYNAMIKI................................. 197

2.2.1. Sformułowanie pierwszej zasady termodynamiki. Ciepło i praca ... 197

2.2.2. Entalpia............................................................................................. 209

2.2.3. Pojemność cieplna............................................................................ 213

2.2.4. Ważniejsze definicje i wzory........................................................... 218

2.3. TERMOCHEMIA............................................................................ 220

2.3.1. Efekt cieplny procesów.................................................................... 220

2.3.1.1. Entalpia przemian fazowych........................................................ 220

2.3.1.2. Efekty cieplne w czasie ogrzewania faz ...................................... 224

2.3.1.3. Efekt cieplny reakcji chemicznej.................................................. 226

2.3.1.4. Efekt cieplny reakcji a zapis reakcji chemicznej.......................... 230

2.3.1.5. Reakcje egzo- i endotermiczne..................................................... 234

2.3.1.6. Termochemiczny sens wiązania chemicznego............................. 236

2.3.2. Prawo Hessa ................................................................................... 239

2.3.2.1. Cykle termochemiczne................................................................. 239

2.3.2.2. Standardowa entalpia tworzenia związku..................................... 242

2.3.2.3. Ciepło spalania, wyznaczanie efektów cieplnych reakcji............ 246

2.3.2.4. Ciepło hydratacji jonów i rozpuszczania soli............................... 249

2.3.2.5. Ciepło dysocjacji i ciepło zobojętniania kwasów i zasad............. 256

2.3.2.6. Wyznaczanie energii wiązań oraz kohezji w ciałach stałych....... 261

2.3.3. Obliczanie efektów cieplnych reakcji – prawo Kirchhoffa............ 268

2.3.4. Ważniejsze wzory i definicje ........................................................ 273

2.4. DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI..................................... 276

2.4.1. Procesy nieodwracalne i odwracalne ........................................... 276

2.4.2. Entropia i druga zasada termodynamiki w ujęciu fenomenologicznym ... 282

2.4.3. Zmiana entropii w procesie nieodwracalnym – zasada wzrostu entropii  ... 290

2.4.4. Entropia w ujęciu statystycznym........................................................ 300

2.4.5. Trzecia zasada termodynamiki........................................................... 302

2.4.6. Obliczanie entropii substancji i reakcji chemicznej........................... 304

2.4.6.1. Obliczanie bezwzględnych wartości entropii substancji.............. 304

2.4.6.2. Entropia reakcji chemicznej......................................................... 307

2.4.7. Ważniejsze definicje i wzory ............................................................. 309

2.5. KRYTERIUM SAMORZUTNOŚCI PROCESU............................ 312

2.5.1. Jednoczesne sformułowanie pierwszej i drugiej zasady

termodynamiki........................................................................................ 312

2.5.1.1. Energia swobodna...................................................................... 314

2.5.1.2. Entalpia swobodna..................................................................... 315

2.5.1.3. Powinowactwo chemiczne ........................................................ 318

2.5.1.4. Entalpia swobodna a samorzutność procesu.............................. 322

2.5.1.5. Standardowa molowa entalpia swobodna reakcji ...................... 325

2.5.2. Potencjał chemiczny...................................................................... 334

2.5.2.1. Definicja i sens fizyczny potencjału chemicznego..................... 334

2.5.2.2. Zależność potencjału chemicznego od stężenia składnika......... 339

2.5.2.3. Wielkości intensywne i ekstensywne .......................................... 344

2.5.2.4. Równanie Gibbsa i Gibbsa-Duhema ........................................... 346

2.5.2.5. Potencjał elektrochemiczny.......................................................... 348

2.5.2.6. Funkcje stanu i związki pomiędzy nimi....................................... 349

2.5.3. Ważniejsze definicje i wzory.......................................................... 355

2.6. RÓWNOWAGA TERMODYNAMICZNA................................. 358

2.6.1. Ogólny warunek równowagi termodynamicznej........................... 358

2.6.2. Stan równowagi chemicznej......................................................... 362

2.6.2.1. Stała równowagi w układzie homogenicznym........................... 362

2.6.2.2. Stan równowagi w układach heterogenicznych.......................... 369

2.6.2.3. Wartość stałej równowagi a wydajność reakcji.......................... 374

2.6.2.4. Stała równowagi a standardowa entalpia swobodna reakcji........ 378

2.6.2.5. Przesunięcie stanu równowagi reakcji – prawo działania mas..... 384

2.6.2.6. Zależność stałej równowagi od temperatury i ciśnienia............... 386

2.6.2.7. Obliczanie wartości stałej równowagi reakcji.............................. 389

2.6.2.8. Obliczanie stałej równowagi reakcji złożonej ............................. 391

2.6.2.9. Zasada przekory – przesunięcie stanu równowagi.................... 395

2.6.3. Ważniejsze definicje i wzory....................................................... 402

2.7. STAN RÓWNOWAGI A SAMORZUTNOŚĆ

REAKCJI CHEMICZNEJ …………………………………….. 407

2.7.1. Wyznaczanie entalpii swobodnej reakcji i kierunku jej przebiegu ... 408

2.7.2. Wybrane procesy i równowagi w roztworach wodnych................... 416

2.7.2.1. Rozpuszczanie soli i krystalizacja. Iloczyn rozpuszczalności...... 417

2.7.2.2. Dysocjacja wody, miareczkowanie kwasów i zasad, pH ............ 427

2.7.2.3. Procesy dysocjacji kwasów i zasad – moc kwasów i zasad......... 432

2.7.2.4. Elektrolity amfoteryczne (amfolity) ............................................ 447

2.7.2.5. Hydroliza soli............................................................................... 448

2.7.2.6. Roztwory buforowe...................................................................... 455

2.7.2.7. Równowagi w roztworach związków kompleksowych................ 457

2.7.3. Wybrane procesy i równowagi w układach hetero- i homogenicznych.. 463

2.7.3.1. Termodynamika procesu utleniania metali .................................. 463

2.7.3.2. Termodynamika procesów redukcji tlenków............................... 476

2.7.3.3. Termodynamika reakcji rozkładu................................................. 480

2.7.3.4. Równowagi w prostych mieszankach gazowych......................... 485

2.7.3.5. Obliczanie stopnia dysocjacji i składu fazy gazowej .................. 489

2.7.3.6. Równowagi w złożonych mieszankach gazowych....................... 495

2.7.4. Termodynamika defektów punktowych w ciałach stałych............ 510

2.7.4.1. Symbole defektów punktowych................................................ 510

2.7.4.2. Równowagi defektowe w tlenkach typu M1-δO........................ 515

2.7.4.3. Równowagi defektowe w tlenkach MO2-δ................................ 525

2.7.4.4. Domieszki i ich wpływ na właściwości związków...................... 529

2.7.4.5. Stężenie defektów w tlenkach domieszkowanych (M1-yDy)1-δO ... 534

2.7.4.6. Stężenie defektów w tlenkach domieszkowanych (M1-yDy)O2-δ ... 541

2.7.5. Ważniejsze definicje i wzory.............................................................. 545

2.7.6. Pytania do rozdziału 2........................................................................ 547